| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПO СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |
| --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 23381– 201 |

СТУЛЬЯ УЧЕНИЧЕСКИЕ И ДЕТСКИЕ

Методы испытаний

Издание официальное

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

2015

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0–2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН  Техническим комитетом по стандартизации ТК 135 «Мебель»

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ  Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                         №                )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Армения | AM | Агентство «Армстандарт» |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Молдова-Стандарт |
| Россия | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Узбекистан Украина | UZ UA | Узстандарт Минэкономразвития Украины |

4 Настоящий стандарт разработан для обеспечения соблюдения требований технического регламента Таможенного союза  ТР ТС 025/2012 « О безопасности мебельной продукции».

5 Взамен ГОСТ 23381-89

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована в сети Интернет на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС) INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC) |
| --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 23381– 201 |

СТУЛЬЯ УЧЕНИЧЕСКИЕ И ДЕТСКИЕ

Методы испытаний

Издание официальное

Москва

Стандартинформ

2015

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0–2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2–2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации ТК 135 «Мебель»

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ  Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                         №                )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Армения | AM | Агентство «Армстандарт» |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Молдова-Стандарт |
| Россия | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Узбекистан Украина | UZ UA | Узстандарт Минэкономразвития Украины |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от _________________№        -ст межгосударственный стандарт  ГОСТ 23381  –                 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с

5 Настоящий стандарт разработан для обеспечения соблюдения требований технического регламента Таможенного союза  ТР ТС 025/2012 « О безопасности мебельной продукции».

6 Взамен ГОСТ 23381-89

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, 2016

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Вводная часть…………………………………………………………………

2 Нормативные ссылки

3 Отбор и подготовка образцов …………………………………………………

4 Методы испытания на устойчивость…………………………………………..

5 Методы испытания на прочность……………………………………………..

6 Метод испытания на долговечность..…..…………………………………......

7 Методы испытания на прочность при падении. .……………………………..

8 Подтверждение результатов испытаний ……………...…..……….………….

Приложение А (рекомендуемое).  Журнал записи результатов испытаний

ученических и детских стульев…………………………………….

Приложение Б (рекомендуемое) Наименование и адрес испытательной

лаборатории (центра), данные об аккредитации…………………

Библиография  ………………………………….. .……………………………….

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ

СТУЛЬЯ УЧЕНИЧЕСКИЕ И ДЕТСКИЕ

Методы испытаний

School chairs and chairs for children.

Test methods

Дата введения – 201  –01–01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на ученические и детские стулья и устанавливает методы испытания на:

устойчивость и прочность детских трансформируемых стульев;

устойчивость и прочность при падении детских стульев ростовых номеров 00, 0;

устойчивость, прочность и долговечность детских стульев ростовых номеров 1, 2, 3 и ученических стульев ростовых номеров 1, 2, 3, 4, 5, 6.

2 Нормативные ссылки

В  настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 19917 – 2014 Мебель. Общие технические условия

ГОСТ 22046–2002 Мебель для учебных заведений. Общие технические требования

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (сводов правил и/или классификаторов) в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию  этого стандарта (документа) с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта (документа) с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт (документ), на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт (документ) отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Отбор и подготовка образцов

3.1 Для испытания новых и модернизированных изделий берут один образец каждого ростового номера.

Для стульев, трансформируемых по высоте, отбирают один образец.

Число и порядок отбора серийных образцов  - по ГОСТ 19917 и ГОСТ 22046.

3.2 Перед испытаниями стулья из древесины и древесных материалов выдерживают не менее 3 суток в помещении с относительной влажностью от 45% до 70% и температурой от 15⁰С до 30⁰С.

Стулья с клеевыми соединениями выдерживают в обычных комнатных условиях не менее 4 недель со дня их изготовления.

3.3  Крепежные узлы разъемных соединений должны быть плотно затянуты. Сварные швы изделий на металлическом каркасе не должны иметь трещин, видимых невооруженным взглядом.

4 Методы испытания на устойчивость

4.1 Испытания детских трансформируемых стульев

4.1.1 Сущность метода

Метод заключается в приложении к стулу горизонтальной нагрузки, вызывающей его опрокидывание.

4.1.2 Аппаратура

4.1.2.1 Пружинный динамометр или другой прибор для измерения нагрузок Р до 20 даН с погрешностью ±даН.

4.1.2.2 Груз массой m (10±0,1) кг с площадью основания (0,008±0,001) м².

4.1.2.3 Упор высотой 20-30 мм.

4.1.3 Подготовка к испытанию

4.1.3.1 Стул устанавливают в плотную к упору, в зависимости от направления испытаний, в одном из трех положений в соответствии с рисунком1.

а) вперед				б) назад			    в) влево (вправо)

Рисунок 1

4.1.3.2 На подножку или сиденье стула устанавливают груз.

4.1.4 Проведение испытания

4.1.4.1 Испытание стула на устойчивость в трех направлениях проводят в соответствии с рисунком 1.

4.1.4.2 С помощью динамометра к стулу прикладывают горизонтальную нагрузку Р, постепенно увеличивают ее до начала отрыва от пола пары ножек.

4.1.4.3 Значение нагрузки Р, вызывающей начало опрокидывания стула, заносят в журнал (см. Приложение А).

4.2 Испытания детских и ученических стульев

4.2.1 Сущность метода

Метод заключается в определении угла наклона, при котором происходит опрокидывание стула с установленным на сиденье грузом.

4.2.2 Аппаратура

.2.2.1. Испытательное устройство с регулируемым углом наклона, обеспечивающее установку стула в требуемом положении (рисунок 2) и изменение угла наклона с погрешностью ± 1⁰.

4.2.2.2 Специальные грузы в соответствии с рисунком 3.

Рисунок 2						Рисунок 3

Параметры грузов в зависимости от ростовых номеров стульев указаны в табл.1.

Таблица 1

| Параметр груза | Значение параметров для ростовых номеров |
| --- | --- |
|  | 00, 0 | 1, 2, 3 | 4, 5, 6 |
| Масса груза m, кг | 10±0,5 | 40±05 | 60±0,5 |
| Высота центра массы груза над сиденьем, h, мм | 100±5 | 160±5 | 200±5 |
| Размеры площади груза, мм l | 390±5 | 390±5 | 460±5 |
| b 1 | 65±5 | 135±5 | 175±5 |
| b | 135±5 | 220±5 | 250±5 |

4.2.3 Подготовка к испытанию

4.2.3.1 Для определения устойчивости в направлении «назад» стул устанавливают на стенд спинкой в сторону наклона в боковом направлении так, чтобы передняя и задняя ножки касались упора.

4.2.3.2 На сиденье, вплотную к стойкам спинки стула, устанавливают груз (см. табл. 1) широкой стороной основания. Упор груза выдвигают до соприкосновения со спинкой стула и закрепляют в этом положении.

4.2.4 Проведение испытания

4.2.4.1 Платформу наклоняют и фиксируют на шкале стенда (прибора) угол наклона в момент начала опрокидывания стула. Началом опрокидывания считают момент отрыва передних концов опор или ножек  от платформы.

Показателем устойчивости стула считают наименьший угол наклона при опрокидывании образца.

4.2.4.2 Значение угла наклона заносят в журнал (см. приложение А).

4.2.5 Обработка результатов

4.2.5.1 Трансформируемые стулья считают устойчивыми, значение нагрузки, взывающей опрокидывание в любом направлении каждого образца соответствует норме, установленной ГОСТ 19917.

4.2.5.2 Ученические и детские стулья считают устойчивыми если значение нагрузки, взывающей опрокидывание в любом направлении каждого образца соответствует норме, установленной ГОСТ 22046 и ГОСТ 19917.

5 Методы испытания на прочность.

5.1 Испытания на прочность каркаса детских трансформируемых стульев

5.1.1 Сущность метода

Метод заключается в приложении к стулу горизонтальной нагрузки, вызывающей падение.

5.1.2 Подготовка к испытанию

Стул устанавливают на горизонтальную плоскость. На место предполагаемого падения стула устанавливают пластину из эластичного материала размером не менее 900*600 мм, толщиной (20±2 ) мм кажущейся плотности 35-40 кг/м³.

5.1.3 Проведение испытания

5.1.3.1 Стул толкают рукой, вызывая его падение «вперед» в соответствии с рисуеком 4.

После падения стул осматривают и фиксируют видимые повреждения (сколы, изломы, трещины, нарушения клеевых соединений).

При отсутствии повреждений испытание повторяют до установленного количества падений.

5.1.3.2 Испытание стула в направлениях «назад», «влево» и «вправо» проводят в соответствии с  5.1.3.1.

Рисунок 4

Если у испытанного образца появятся видимые дефекты повреждения до наступления нормативного количества циклов, дальнейшее испытание прекращают и стулья считают не выдержавшими испытания.

5.1.3.3 Количество падений и характер повреждений заносят в журнал (см. Приложение А).

5.2 Испытание на прочность крепления подножки, стола трансформируемых стульев и сиденья к металлическому каркасу ученических и детских стульев ростовых номеров 1, 2, 3, 4, 5, 6.

5.2.1 Сущность метода

Метод заключается в приложении вертикальных циклических нагрузок к испытуемым элементам стульев с последующей оценкой состояния их деталей и соединений.

5.2.2 Аппаратура

5.2.2.1 Испытательное устройство обеспечивающее свободное падение груза с частотой циклов (40+2) мин ˉ¹ (цикл/мин).

5.2.2.2 Грузы массой (10,0±0,1) кг диаметром (100±5) мм для трансформируемых стульев; массой (30,00±0,15) кг для ученических и детских стульев номеров 1, 2, 3; (50,00±0,25) кг для ученических стульев номеров 4, 5, 6 диаметром (180±5) мм.

Грузы m должны быть с плоской нижней поверхностью и закругленными краями R – 30 мм.

5.2.2.3 Пластина из эластичного пенополиуретана или другого эластичного материала размером не менее 200х300 мм, толщиной (20±2) мм кажущейся плотности 35 – 40 кг/м³.

5.2.3 Подготовка к испытанию

5.2.3.1 При испытании подножки трансформируемый стул устанавливают под ударный механизм так, чтобы удар приходился по центру подножки, как показано на рисунке 5а, и закрепляют.

5.2.3.2 При испытании столешницы трансформируемый стул переводят в положение «стул-стол-коляска» и устанавливают под ударный механизм так, чтобы удар приходился на столешницы в точке, находящейся на расстоянии (100±5) мм от ближнего от сиденья края, как показано на рисунке 5б, и закрепляют.

Рисунок 5

5.2.3.3 При испытании крепления сиденья к металлическому каркасу стул устанавливают под ударный механизм так, чтобы удар приходился по центру сиденья, как показано на рисунке 5в, и закрепляют.

Сиденье стула, трансформируемого на несколько ростовых номеров, устанавливают на высоту максимального ростового номера.

5.2.3.4 Груз, создающий ударную нагрузку, устанавливают на высоте h, равной (50±1) мм от подножки и стола трансформируемых стульев и ( 100±5) мм от сиденья ученических и детских стульев.

5.2.3.5 В месте приложения нагрузки помещают пластину из эластичного материала.

5.2.4 Проведение испытаний

5.2.4.1 Включают стенд и проводят нагружение до нормативного количества циклов или до появления видимых дефектов разрушения (нарушение сварных швов, вырыв крепежных элементов, поломка деталей стульев).

Если у испытанного образца появятся видимые дефекты разрушения до наступления  нормативного количества циклов, дальнейшее испытание прекращают  и стулья считают не выдержавшими испытания.

5.2.4.2 Количество циклов нагружения и характер разрушений заносят в журнал (см. Приложение А).

5.2.5 Обработка результатов

5.2.5.1 Стулья считают выдержавшими  испытания на прочность, если каждый испытываемый образец выдержит без проявления повреждений нормативное количество циклов нагружений, предусмотренное ГОСТ 19917 или ГОСТ 22046.

5.3 Испытание на статическую прочность ученических и детских стульев ростовых номеров 1, 2, 3, 4, 5, 6.

5.3.1 Сущность метода

Метод испытания заключается в воздействии на спинку стула и на сиденье вертикальной статической нагрузки.

5.3.2 Аппаратура

5.3.2.1 Испытательное устройство обеспечивающее:

возможность приложения вертикальной статической нагрузки до 200 даН (200 кгс);

скорость нагружения (10±2) мм/мин;

погрешность измерения нагрузки ±1%;

установку стула в требуемое положение;

груз m массой (40±0,5) кг;

закрепление прижимного приспособления (рисунок 6).

Рисунок 6

Допустимые отклонения от размеров, указанных на рисунке 6, устанавливают в конструкторской документации на устройство.

5.3.3 Подготовка к испытанию

5.3.3.1 При испытании спинки стул устанавливают на испытательное устройство так, чтобы линия действия вертикальной нагрузки Р1, проходила через середину спинки стула.

При испытании сиденья стул устанавливают на площадку испытательного устройства так, чтобы линия действия нагрузки Р2 проходила на расстоянии 150 мм от края сиденья.

Схемы нагружения спинки  или сиденья стула приведены на рисунке7.

Рисунок 7

5.3.3.2 При нагружении спинки груз массой (40±0,5) кг в геометрическом центре поверхности сиденья.

5.3.3.3 На ребро спинки стула по центру (рисунок 7, а) накладывают прижимное приспособление (рисунок 6).

5.3.3.4 На сиденье стула, на расстоянии (150±5) мм от края сиденья (рисунок 7, б), накладывают жесткий диск диаметром (200±5) мм.

5.3.4 Проведение испытаний

5.3.4.1 Спинку или сиденья стула нагружают с указанной скоростью вертикальной статической нагрузкой Р (рисунок 7) до нормы, установленной ГОСТ 19917, ГОСТ 22046, и выдерживают под нагрузкой в течение (60±5) с.

5.3.4.2 Значение нагрузки и характер разрушений заносят в журнал (см. Приложение А).

5.3.5 Обработка результатов

5.3.5.1  Стулья считают выдержавшими испытание на статическую прочность спинки и сиденья, если после снятия нагрузки в каждом испытываемом образце не будут обнаружены видимые дефекты (нагружения сварных швов, изгиб трубы, вырыв фурнитуры, сколы и смятие древесины).

6  Метод испытания на долговечность

6.1 Сущность метода

Метод заключается в воздействии циклических нагрузок на стул посредством качания его на передних и задних ножках с установленным на сиденье грузом.

6.2 Аппаратура

6.2.1 Испытательное устройство, работающее с частотой циклов [(19÷24) ±1] мин ˉ¹ (цикл/мин) включ.

6.2.2 Грузы, параметры которых приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Параметр испытания | Значение параметров в зависимости от ростовых номеров стульев |
| --- | --- |
|  | 1, 2, 3 | 4, 5, 6 |
| Масса балластного груза, кг | 40,0±0,4 | 75,0±0,7 |
| Площадь опоры груза, м² | 0,09±0,01 | 0,09±0,01 |
| Высота крепления рычага h, мм | Не менее 170 |

6.2.3 Два приспособления с индикатором часового типа для измерения деформаций с погрешностью ±0,01 мм.

6.3 Подготовка к испытанию

6.3.1 Стул устанавливают в опорные гнезда устройства.

6.3.2 Испытательный центр регулируют так, чтобы при качании передние и задние ножки стула приподнимались поочередно на (40±10) мм.

6.3.3 На сиденье стула устанавливают груз. Разница расстояний между кромками сиденья стула и груза по каждому из двух взаимно перпендикулярных направлений не должна превышать 20 мм.

6.3.4 Счетчик числа циклов устанавливают на нуль.

6.4 Проведение испытания

6.4.1 Испытания стула проводят по схеме, приведенной на рисунке 9.

Рисунок 9

6.4.2 Включают стенд. После 1000 циклов качания, а затем через каждые 1000 циклов до нормы, предусмотренной ГОСТ 22046 и  ГОСТ 19917, стенд выключают, осматривают стул и определяет наличие деформаций в соответствии с требованиями 5.5.1.

6.5 Обработка результатов

6.5.1 Образец стула считают разрушенным, если при его испытании появится один из следующих дефектов:

излом любой детали стула;

разрушение соединений стоек спинки с царгой стула.

6.5.2 Стул считают долговечным, если каждый испытываемый образец выдержит без появления дефектов, указанных в 6.5.1, количество циклов качания, предусмотренное ГОСТ 22046 и ГОСТ 19917.

6.5.3 Число циклов нагружения и характер разрушений заносят в журнал (приложение А).

6.4. Результаты испытаний стульев оформляют протоколом (см. Приложение Б).

7  Методы испытания на прочность при падении [1]

7.1 Сущность метода

7.1.1 Метод заключается в многократном падении стула с определенной высоты под определенным углом.

7.2 Подготовка к испытанию

7.2.1 Стул располагают таким образом, чтобы при падении на одну ножку линия, соединяющая эту ножку с противоположной по диагонали ложкой, была отклонена на 10⁰ от горизонтали, в то время как линия, соединяющая 2 другие ножки, была горизонтальной (рисунок 10).

7.2.2 Стул поднимают на высоту, указанную в табл. 2, для определенного вида стула, и роняют его на пол с резиновым покрытием с толщиной не менее 2 мм поочередно на переднюю и затем заднюю ножки.

Рисунок 10

Таблица 2

| Вид стульев | Высота падения, мм |
| --- | --- |
| Ученические штабелируемые | 600 |
| Детские штабелируемые | 300 |
| Ученические нештабелируемые | 300 |
| Детские нештабелируемые | 150 |

7.3  Обработка результатов

7.3.1  После окончания испытания стул тщательно осматривают и отмечают любые явные изменения и повреждения (трещины или разрушения в любой детали, элементе, соединении; нарушение сварных швов и изгиб металлического каркаса; ослабления, выявляемые в результате нажатия рукой на соответствующие детали и соединения, которые должны быть неподвижными).

7.3.2 Стул считают выдержавшим испытание на прочность при падении, если каждый испытанный образец выдержит без появления дефектов, перечисленных  в 7.3.1, число падений, предусмотренное в ГОСТ 22046 и ГОСТ 19917.

7.3.3. Число падений и характер разрушений заносят в журнал (см.  приложение А).

8  Подтверждение результатов испытаний

8.1 Трансформируемые стулья считают выдержавшими испытания, если полученные при испытании показатели устойчивости и прочности будут соответствовать нормам, предусмотренным ГОСТ 19917.

8.2 Детские стулья считают выдержавшими испытания, если полученные при испытании показатели устойчивости, прочности, долговечности будут соответствовать нормам, предусмотренным ГОСТ 19917.

8.3 Ученические стулья считают выдержавшими испытания, если полученные при испытании показатели устойчивости, прочности, долговечности будут соответствовать нормам, предусмотренным ГОСТ 22046.

8.4 Результаты испытаний стульев оформляют протоколом (см. Приложение Б).

Приложение А

(Рекомендуемое)

ЖУРНАЛ

записи результатов испытаний ученических и детских стульев

Изготовитель ______________________________________________________

Обозначение изделия _______________________________________________

Краткая характеристика

изделия  __________________________________________________________

Результаты испытаний на устойчивость трансформируемых стульев

| Номер образца | Направление Опрокидывания | Значение нагрузки Р, даН (усилие опрокидывания) | Оценка устойчивости |
| --- | --- | --- | --- |

Результаты испытаний на устойчивость ученических стульев ростовых номеров 1, 2, 3, 4, 5, 6; детских стульев – 00, 0

| Номер образца | Угол наклона, град | Оценка устойчивости |
| --- | --- | --- |

Результаты испытаний на прочность каркаса трансформируемых стульев

| Номер образца | Направление испытания | Число падений | Характер разрушений |
| --- | --- | --- | --- |

Результаты испытаний на прочность подножки и стола трансформируемых стульев, крепления сиденья к каркасу ученических стульев ростовых номеров 1, 2, 3, 4, 5, 6

| Номер образца | Масса груза, кг | Число циклов | Характер разрушений |
| --- | --- | --- | --- |

Результаты испытаний на статическую прочность ученических стульев ростовых номеров 1, 2, 3, 4, 5, 6 и детских стульев – 00, 0

| Номер образца | Значение нагрузки Р, даН | Характер разрушений |
| --- | --- | --- |

Результаты испытаний на долговечность деревянной конструкции ученических стульев ростовых номеров 1, 2, 3, 4, 5, 6 и детских стульев – 1, 2, 3

| Номер образца | Число циклов нагружения, тыс. | Значение деформации, мм | Характер разрушений |
| --- | --- | --- | --- |

Результаты испытаний на прочность при падении ученических стульев ростовых номеров 1, 2, 3, 4, 5, 6 и детских стульев – 00, 0, 1, 2, 3

| Номер образца | Число падений | Характер разрушений |
| --- | --- | --- |

Приложение Б

(Рекомендуемое)

Наименование и адрес испытательной лаборатории (центра),

данные об аккредитации

УТВЕРЖДАЮ:

должность руководителя ИЦ

личная подпись и ее расшифровка

ПРОТОКОЛ №

________________________ испытаний _________________________

- Наименование и обозначение изделий

- Заявитель, юридический адрес

- Изготовитель, юридический адрес

- Основание для проведения испытаний (письмо) или акт отбора образцов (при необходимости)

- Обозначение нормативных документов на продукцию

- Обозначение нормативных документов на методы испытаний

- Определяемые показатели

- Перечень испытательного оборудования, сведения об его аттестации (проверке)

- Краткая характеристика объекта испытаний

- Результаты испытаний

- Заключение (при необходимости)

Личные подписи                                                     Расшифровка подписей

Библиография

[1]  ИСО 7173:1989 * Мебель. Стулья и табуреты. Определение прочности и

долговечности.

*  Оригинал международного стандарта находится во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»  Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

УДК 684.4:006.354 МКС 97.140 ОКП 562000 97.200.30 Ключевые слова: ученические и детские стулья, метод испытаний на прочность, долговечность, падения

Исполнитель                                                                                  Матвеев